Son aleaciones con un contenido en Cr generalmente superior al 12% y de C inferior al 1,2%.

- INFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS DE ALEACION:

La resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables se debe al Cr. Su acción se debe a la formación de una película de oxido de Cr sobre la superficie del metal impermeable e insoluble en el medio corrosivo. Esta capa solo se forma en medio oxidante. La adición de Ni aumenta la resistencia en medios líquidos oxidantes y no oxidantes. Modifica la estructura del acero y permite mejorar su ductilidad, solubilidad y resistencia mecánica en caliente.

LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE ALEACION:

Cr, Mo, V, Nb: -genos, que contienen o cierran la región .

Ni, Cu, Mn: -genos, que expanden o abren la región .

Se, S, Ca: Sin ninguna acción sobre el campo.

- SISTEMA Fe-Cr:

Se trata de un diagrama binario que representa un campo  cerrado.

Presenta las siguientes estructuras:

Ferrita: Si el Cr > 13%, pudiendo aparecer fase  para Cr>20%.

Ferrita y martensita:  Con enfriamiento rápido en la fase 

0%<Cr<12%

Martensita-Ferrita: Consecuencia de las estructuras - existentes a altas temperaturas si 12%<Cr<13%

La fase  que aparece, es un compuesto intermetalico de Fe-Cr fuertemente paramagnetico.

- INFLUENCIA DEL C EN EL DIAGRAMA Fe-Cr:

El C produce un ensanchamiento del bucle  , llegando a alcanzar el 18% de Cr para un 0.6% de C. A partir de este valor ya no se ensancha, sino que aumentan los carburos libres.

La presencia del N produce el mismo efecto que el C, precipitando nitruros y carbonitruros.

En las aleaciones Fe-Cr-C se obtienen las siguientes estructuras:

- Martensita: Con 12<Cr<30%, el C será  mas elevado cuanto lo sea mas el Cr.

- Ferrita: 16<Cr<30%, con un C muy bajo

- Martensita-Ferrita: A partir  de estructuras bifásicas + a elevadas temperaturas con enfriamientos rápidos.

El C amplia el campo de la austenita, produce carburos. Tiene tendencia a formar COCr3  que fragiliza el acero, porque precipita en los bordes del grano, decreciendo la  inoxibilidad y apareciendo corrosión intergranular, hay que tener <0.03% de C. Añadir Ti y Nb.

- SISTEMA DE Fe-Ni:

1538º

900º

1455º

500 5ºC

Fe                          25%                                      Ni

La acción que el Ni ejerce en el Fe, es contraria al Cr, ya que es un elemento 

Las aleaciones con mas de 25% en Ni son austeniticas a temperaturas ambiente.

Para elevados contenidos de Ni, se forma  que es un compuesto intermetalico.

Si elevamos es contenido de C se precipita menos Ni para conseguir estructuras martensiticas.

El Ni aumenta la capacidad de temple de los aceros al C porque disminuye la velocidad critica de enfriamiento.

Desde el punto de visita estructural  del Ni:

- Amplia el campo , aumenta su estabilidad a temperatura ambiente y a bajas temperaturas.

- Ejerce una gran estabilidad a la fase  de las aleaciones Fe-Cr, provocando su desplazamiento hacia abajo.

- INFLUENCIA DE OTROS ELEMENTOS:

- Elementos fijos en todos los aceros inoxidables: Cr, C, Mn, S, P, Si.

- Disminuyen la corrosión: Ni, Mo, Cu.

- Si, Al, Ti, Nb, Cu, B, N, Co: Aumenta la resistencia en caliente formando alguno de ellos, parte de los aceros refractarios.

- N, Al, B, Co, Cu, P: Forman compuestos intermetálicos.

- S, Se, P, Ca: Mejoran la maquinabilidad.

- CLASIFICACION SEGÚN SU ESTRUCTURA:

- ACEROS INOXIDABLES MARTENSITICOS:

12<Cr<18%

0.1<C<0.5%

Ni<3%

El Ni mantiene el temple con Cr alto.

Si aumenta la resistencia a la oxidación en caliente.

Todos estos elementos son magnéticos se endurecen por temple.

Se busca el equilibrio entre el C y Cr, para obtener  y posteriormente martensita.

Son los únicos que se endurecen por temple.

También se les da tratamientos de:

- Recocido: Para facilitarles el arranque de viruta y reducir tensiones.

- Revenido: junto con el temple recibe el nombre de bonificación.

Son difíciles de soldar. Tienen poco consumo.

- ACEROS FERRITICOS:

13<Cr<20%

C<0.35%

Son magnéticos y no endurecen por temple.

Se  pueden mejorar sus características mecánicas mediante la deformación en frío, capaz de proporcionar acritud.

Como no tienen puntos de transformación, tiene estructura  a temperatura ambiente en la que se pueden encontrar carburos precipitados.

Algunos aceros, no obstante presentan estructura + pudiéndose observar temple, obteniéndose martensita + ferrita.

La transformación a altas temperaturas, causa endurecimiento que se puede suprimir añadiendo elementos -genos: Ti, Nb, Al, Mo.

Se clasifican:

|  | % C | % Cr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.08 | 11.5-13.5 | Soldadura |
| 2 | 0.1 | 16-18 | No soldadura |
| 3 | 0.002-0.02 | >20 (23-27) | Resistentes a la corrosión. |

Tratamientos térmicos:

No pueden ser templados, pero se les aplica un recocido de recristalizacion para obtener estructuras fina de granos no deformables y aumentar la resistencia a la corrosión intergranular. De todas formas, deben evitarse calentamiento superiores a los 700ºC que conllevan al engrosamiento de grano. La fase  (peligrosa, pero no mucho). Fragilización a los 475ºC, disminuye la resistencia y el alargamiento.

- ACEROS AUSTENITICOS:

Son aceros al Cr-Ni con Mo, Ti, Nb. Con estructuras  a temperaturas ambiente.

Cr: 18%       16<Cr<26%

Ni: 8%          7<Ni<35%

C<0.1%

No magnéticos.

No endurecen por temple (carecen de puntos de transformación        y        disminuyen los carburos).

Al igual que los ferríticos, al tamaño de grano crece con las temperaturas elevadas, pero la fragilidad que se obtiene no es tan perjudicial como en estos.

Si se tienen mas de 0.03% de C se necesita un temple austenítico (hipertemple) para la disolución de carburos precipitados.

Son maleables y no presentan fragilidad a bajas temperaturas.

Tienen alto el CR y Le.

Como no tienen puntos de transformación, los tratamientos térmicos más usuales son:

- SOLUBILIZACION: (hipertemple). Consiste en calentar has 1000ºC para eliminar acritud se mantiene la temperatura para disolver o solubilizar los carburos y enfriar lo suficientemente rápido para evitar nuevamente la precipitación. Con este proceso se obtiene el máximo ablandamiento y la corrosión intergranular

- ESTABILIZACION: Se usa cuando buscamos la máxima resistencia ante la corrosión. Se calienta la pieza durante 5 horas a 840-900ºC (como el recocido).

- SENSIBILIZACION.

- DISTENSION O RELAJACION DE TENSIONES.

- ACEROS INOXIDABLES AUSTENO-FERRITICOS:

Su composición es como la de los austeniticos pero se ha obtenido una estructura dúplex  - . Tiene propiedades intermedias. No sufren corrosión intergranular y presentan endureciendo superficial.

- En comparación con los aceros ferríticos: Presentan mejor soldabilidad y resistencia a la corrosión por picaduras. Características mecánicas superiores a temperatura ambiente. Buena resistencia a la oxidación hasta los 1000ºC, pero se usan poco en caliente, porque al parecer la fase , aparece fragilidad.

- En comparación con los aceros austeniticos: Mayor resistencia a la corrosión bajo tensión y exentos de corrosión intergranular. También es mayor su resistencia a la fatiga y  el limite elástico. Disminuye  la ductilidad. Se aumenta mediante recocidos a 950-1150ºC con enfriamientos rápidos.

- OTROS ACEROS:

- Aceros de endurecimiento por precipitación: P, H.

- Aceros inoxidables moldeados: ACI, resistencia a la corrosión gaseosa a altas temperaturas.

- Diferentes contenidos de los aceros en Cr y Ni:

<0.1%C

<0.1%C

<0.3%C

<1.2%C

30% de Cr

- CORROSION EN LOS ACEROS INOXIDABLES:

- CORROSION POR POSIBILIDADES: Pequeñas zonas anódicas, rodeadas de una zona catódica muy extensa, crean una pila local, que con la presencia de O2, como medio oxidante, contribuye a la formación de porosidades. El Mo y Si ayudan a combatirla. El estado de la superficie es determinante. En casos extremos se usa 15% de Cr y 10% de Mo.

- CORROSION BAJO TENSIONES: Aparecen en los inoxidables , inoxidables martensiticos y en los . Aparece en presencia de cargas mecánicas, debido a los defectos plásticos que favorecen el proceso anodico de disolución. En su contra se usa un 40% de Ni (muy caro)  o fundiendo las piezas en molde de arena.

- CORROSION INTERGRANULAR: Se evita calentando a 1000ºC y enfriando rápidamente. Pero no siempre es factible, así que podemos disminuir el % de C o adicionamos elementos ávidos de C que forman carburos insolubles.

- CORROSION POR INTERSTICIOS: Por la proximidad de remaches, uniones metálicas en donde se producen contracciones diferenciadas de O2  disuelto creándose una pila con dos potenciales distintos.

- CORROSION GALVANICA.

- DIAGRAMAS ESTRUCTURALES:

Se usan para determinar el tipo de estructura. En ordenadas se representan la suma de los formadores  por unos coeficientes (equivalente de Ni) y abscisas el  equivalente de Cr como suma de elementos formadores de .