Escola Técnica Federal de Goiás

Estampagem Profunda

Aluno: Jônio L. B. da Costa

Turma: 1303

Nº: 16

# Goiânia, Novembro de 97

## ESTAMPAGEM

- Introdução

- Estampagem Profunda

2.1  Desenvolvendo um elemento para estampagem profunda

2.2  Operações de reestampagem

2.3  Prensas de estampagem

### ESTAMPAGEM

#### 1  Introdução

A estampagem é um processo de conformação mecânica, realizado geralmente a frio, que tem a finalidade de transformar uma chapa plana em uma outra forma geométrica, plana ou oca.

A deformação plástica é conseguida com o emprego de prensas, que nela são acoplados os estampos, que são dispositivos especiais, também chamados de matrizes.

A estampagem compreende-se das seguintes operações:

- corte

- dobramento e encurvamento

- estampagem profunda

As operações de corte, dobramento e encurvamento, são normalmente realizadas a frio e com somente uma operação. Com a estampagem profunda é um pouco diferente, dependendo da profundidade da deformação, necessita-se de duas ou mais operações de estampagem.

##### 2  Estampagem Profunda

É um processo em que as chapas metálicas são conformadas na forma de um copo, ou seja, de um objeto oco. Suas aplicações são várias como cápsulas, carrocerias e pára-lamas de automóveis, bem como também estojos e tubos.

A obtenção de objetos ocos, de dá a partir de chapas planas e sem modificar a sua espessura original.

De início, a base do copo e a sua espessura, não se modificam, porém, a “parede” do copo terá a sua altura aumentada em relação à sua dimensão original (diâmetro do blanque – diâmetro da base do copo = dimensão original da parede do copo).

2.1  Desenvolvendo um elemento para estampagem profunda

Em primeiro lugar, é preciso determinar as dimensões da chapa onde será feito o objeto estampado, utilizando a menor quantidade possível de material.

Para objetos irregulares, usa-se um método prático, onde corta-se um material e realiza-se a estampagem, verificando assim se houve falta ou excesso de material. Após essa verificação, corta-se a nova chapa, com as devidas correções e faz-se a nova estampagem.

Para objetos regulares ou de secção circular, utiliza-se a seguinte equação que toma por base o volume do material:

D=d2+4dh−r

Onde:

D=

Esta equação pode ser usada mesmo se os cantos da base forem arredondados, desde que o raio não ultrapasse de 14 a altura h do cilindro. Todos os cálculos são feitos considerando os diâmetros médios.